Приложение № 2

Към рег. №______/___.___.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за токозахранващи устройства

1. Конструктивни изисквания

1.1. Габаритни размери – съгласно фиг.1

Фиг. 1

1.2. Дължина на токоотвеждащия кабел – 800 + 50 мм

1.3. Вид на токоотвеждащия кабел – ШКПЛ 4х1 мм2 (ШВПС – В 4х1 мм2)

1.4. Маса на изделието – не повече от 8,6 кг.

1.5. По корпуса на изделието не трябва да има пукнатини и други механични повреди. Допускат се шупли с дълбочина не по-голяма от 2 мм и неравности с височина не по-голяма от 2 мм.

2. Функционални изисквания:

2.1. Съпротивление на изолацията между корпуса на изделието и жилата на токоотвеждащия кабел (при 500 V) – не по-малко от 100 MΩ;

2.2. Напрежения при отворена верига:

2.2.1. Две напрежения от 15 до 16,5 V

2.2.2. Едно напрежение от 10 до 12 V

2.3. Напрежения под товар 47 Ω , на ново изделие:

2.3.1. Две напрежения по не по-малко от 15 V

2.3.2. Едно напрежение не по-малко от 10,5 V

2.4. Напрежения под товар 47 Ω след 3 години на съхранение:

2.4.1. Две напрежения по не по-малко от 13 V

2.4.2. Едно напрежение не по-малко от 8,5 V

2.5. Капацитет на ново изделие при товар 200 Ω до крайно разрядно напрежение 9 V – 8 Ah.

2.6. Остатъчен капацитет след съхранение в продължение на 3 години при товар 200 Ω до крайно разрядно напрежение 9 V – 5 Ah.

3. Климатични изисквания:

3.1. Работен температурен диапазон - от – 10 до +35о С

3.2. Температурен диапазон на съхранение, който не се отразява на техническите параметри на изделието – от – 35 до +70о С

3.3. Изделието да издържа на влажност 100 % при температура 50о С

4. Изисквания за надеждност

4.1. Изделието да е с гарантиран срок на съхранение, след който запазва параметрите си в зададените в т.2.4. и т. 2.6. граници, не по-малък от 3(три) години.